[image: image1.png]RRODUIHINEORIIATION







Diesel Synthoil  5W-40

ОПИСАНИЕ
Diesel Synthoil 5W-40 - это высокопроизводительное легкотекучее моторное масло, предназначенное для использования в течение всего года в дизельных двигателях легковых автомобилей. Это моторное масло является оптимальным для дизельных двигателей с турбонаддувом и без, охлаждением нагнетаемого воздуха и без него, а также для двигателей с системами непосредственного впрыска  топлива. Синтетические базовые масла и высокое содержание эффективных присадок удовлетворяют и превышают требования самых современных концепций проектирования и производства дизельных двигателей.

СВОЙСТВА
- мягкая  работа двигателя

- быстрая подача масла при низких температурах 

- очень высокие смазывающие свойства при высоких и низких температурах

- высокая устойчивость к сдвигу и старению

- превосходная защита от износа

- ничтожно малые потери на испарение

- исключительная чистота двигателя 

- протестированно с катализатором и одобрено для турбодвигателей

- оптимальное давление масла  на всех оборотах двигателя

- способствует экономии масла и топлива, снижает выброс вредных веществ

- смешивается и совместимо со всеми стандартными моторными маслами


Спецификации/Допуски:


API   CF 


ACEA  B4-04 


VW   505 00  


BMW   Longlife-98 


MB   229.3  
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ
Класс вязкости
:
5W-40


Плотность при +15 °C
:
0,85
г/см³

DIN 51757


Вязкость при +40°C
:
87,3
мм²/с

DIN 51562


Вязкость при +100 °C
:
14,1
мм²/с

DIN 51562


Индекс вязкости
:
168


DIN ISO 2909


Температура вспышки
:
193
°C

DIN ISO 2592


Температура застывания
:
-42
°C

DIN ISO 3016


Цвет по ASTM
:
3



DIN 51578

СФЕРЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ
Оптимально для атмосферных и турбированных дизельных двигателей с предварительным охлаждением нагнетаемого воздуха и без него, а также для двигателей с системами непосредственного впрыска топлива. Особо пригодно для длительных интервалов смены масла и работы в экстремальных условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ


Выполняйте предписания изготовителей автомобилей и двигателей.

ПРЕЛАГАЕМАЯ 


ФАСОВКА 
Diesel Synthoil  5W-40
1 л

Арт.№ 1926



 5 л

Арт.№ 1927



20 л

Арт.№ 1342



60 л

Арт.№ 1343



205 л

Арт.№ 1344

PI 01/12/05

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по ее применению не являются обязательными.
[image: image2.png]LIQUIMOLY GNBH  Postfach 2820 Phone: +4g-Q731/1420-12  Servis Hatine: 08002322230
JergWiskndSi4 | DSODIS UM Fax . +49{07311142052  Tachnache Halne: 40-07 1142013
DEOET Umieh  wewlqumods  emai: nfo@icuimalyds





