[image: image1.png]RRODUIHINEORIIATION






Langzeit-Motorenöl Truck FE 5W-30
ОПИСАНИЕ
Langzeit-Motorenöl Truck FE 5W-30 всесезонное моторное масло, созданное на основе синтетической технологии, специально для  грузовых автомобилей, выполняющих нормы Euro II и Euro III с интервалами замены до 120.000 км. Благодаря вязкости SAE 5W-30 и специальному пакету присадок, достигаются заметное снижение расхода топлива и уменьшение износа деталей.  Выполняет и превышает требования современных дизельных грузовых автомобилей, строительной, сельскохозяйственной и другой спецтехники. Рекомендуется исключительно для дизельных двигателей.

СВОЙСТВА
- снижен расход топлива, благодаря уменьшенной вязкости

- оптимальная стабильность масляной пленки, отличная защита от износа

- предотвращает образование нагаров в турбине

- предотвращает „полировку цилиндров“

- широкий температурный диапазон применения

- отличный запуск в мороз

- отлично прокачивается, поддерживает стабильное давление в системе смазки

- смешивается с моторными маслами аналогичных стандартов

- отличные моющие и диспергирующие свойства

- поддерживает в чистоте интеркулер
СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:
API 


CI-4

ACEA 

E7/E4

MB-Freigabe 
228.5

MAN 

M 3277

MTU 


Typ 3

Renault Trucks 
RXD, RLD-2, RLD
Mack 

EO-N, EO-M Plus
Volvo 

VDS-3

Deutz 

DQC IV-10

Caterpillar 

ECF-2

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ
Класс вязкости 

: 5W-30

Плотность при +15°C 
: 0,86 g/cm³ 
DIN 51757

Вязкость при +40°C 

: 70,0 mm²/s 
DIN 51562

Вязкость при +100°C 
: 12,0 mm²/s 
DIN 51562

Индекс вязкости 

: 169 

DIN ISO 2909

Температура вспышки 
: 230 °C 
DIN ISO 2592

Температура застывания 
: -45 °C 
DIN ISO 3016

Испаряемость NOACK 
: 11,4 Gew.-% 
DIN 51581

ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ 
Специально для высоконагруженных дизельных двигателей с выхлопом, оптимизированным под нормы Euro II und Euro III с максимально продленным интервалом замены масла.
ПРИМЕНЕНИЕ 

Использовать только на дизельных двигателях, соблюдая предписания производителей по возможности применения и установлению интервалов замены. 

ФАСОВКА

Langzeit Motorenöl Truck FE 5W-30 


20 л.  
арт. 2383

205 л. 
арт. 2384

PI 00/09/12

Наша информация опирается на тщательные исследования и может считаться надежной, тем не менее, она не может использоваться для разрешения юридических споров. 
[image: image2.png]LIQUIMOLY GNBH  Postfach 2820 Phone: +4g-Q731/1420-12  Servis Hatine: 08002322230
JergWiskndSi4 | DSODIS UM Fax . +49{07311142052  Tachnache Halne: 40-07 1142013
DEOET Umieh  wewlqumods  emai: nfo@icuimalyds





