[image: image1.png]RRODUIHINEORIIATION






Leichtlauf Special AA 5W-20

ОПИСАНИЕ           Современное низковязкое моторное масло премиум-класса специально для всесезонного применения в азиатских и американских автомобилях. Базовые масла синтез-технологии и самый современный пакет присадок гарантируют исключительную защиту от износа, низкое потребление топлива и масла, чистоту двигателя и крайне быстрое поступление масла ко всем точкам смазывания (отличную прокачиваемость). В зависимости от инструкций производителя возможна реализация интервалов замены до 40.000 км.
СВОЙСТВА                    - легкий ход двигателя
- увеличенный ресурс двигателя за счет снижения износа
- быстрая прокачка при низких температурах

- оптимальное давление при любых оборотах
- наивысшая надежность смазки при высоких и низких температурах

- высокая стабильность к окислению и старению
- сокращает расход топлива, а также вредные выбросы
- отличная чистота мотора

- протестировано на совместимость с катализатором и турбиной
- смешивается и совместимо со стандартными моторными маслами аналогичных стандартов
Спецификации:
API SM

ILSAC GF-4

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт также для средств

передвижения, которые требуют следующих спецификаций:

Ford WSS-M2C 930-A, 
Ford WSS-M2C 925-A 
Chrysler MS-6395 

GM

Daihatsu


Honda

Isuzu



Mazda

Mitsubishi DiaQueen

Nissan

Suzuki


Toyota

Subaru 


Hyundai
Kia
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ 
Вязкость          

: 5W-20

Плотность при +15 °C 
: 0,850

g/cm³ 

DIN 51757

Вязкость при +40°C 

: 47

mm²/s 

DIN 51562

Вязкость при +100°C 
: 8,7

mm²/s 

DIN 51562

Индекс вязкости 

: 166



DIN ISO 2909

Температура вспышки
: 200

°C

DIN ISO 2592

Температура застывания
: -35

°C

DIN ISO 3016

Щелочное число (TBN)
: 7,4

mg KOH/g
DIN ISO 3771

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ 
Оптимально для современных японских и американских бензиновых двигателей, где предписано применение масла соответствующего класса. Специально приспособлено высоких интервалов замены в требовательных двигателях.
ПРИМЕНЕНИЕ 
Соблюдайте предписания производителей автомобиля и моторов. 

Максимальная эффективность гарантируется только в несмешанном состоянии!

ФАСОВКА 
Leichtlauf Special AA 5W-20


1 l 
Art.Nr. 7620 D-RUS-UA

4 l
Art.Nr. 7621 D-RUS-UA


205 l
Art.Nr. 7622 D-RUS-UA Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.
[image: image2.png]LIQUIMOLY GNBH  Postfach 2820 Phone: +4g-Q731/1420-12  Servis Hatine: 08002322230
JergWiskndSi4 | DSODIS UM Fax . +49{07311142052  Tachnache Halne: 40-07 1142013
DEOET Umieh  wewlqumods  emai: nfo@icuimalyds





