[image: image1.png]RRODUIHINEORIIATION







Nova Super HD-Motoröl


SAE 15W-40
ОПИСАНИЕ
Моторное масло Nova Super HD Motoröl SAE 15W-40 - это высокоэффективное масло для двигателей, предназначенное для эксплуатации в течение всего года, изготовленное по самой современной технологии и имеющее самый современный состав. Специально подобранные базовые масла и высокое процентное содержание добавок обеспечивают оптимальное качество смазки в экстремальных условиях эксплуатации при больших интервалах смены масла.

СВОЙСТВА
- для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом (ATL) и без него


- высокая стабильность слоя смазки и надежная защита от износа


- малые потери на испарение и расход масла


- высокая стойкость к сдвигу и старению


- отличная фильтруемость и диспергирующая способность


- предотвращение образования черного шлама


- смешиваемо со всеми имеющимися в продаже сортами моторных масел 


- проверено на двигателях с катализатором


Спецификации и допуски

ACEA A2-96, B3-98, E2-96 Issue 5 

API CF-4/ CF/ SJ 

MB-Freigabe 228.1 

MAN 271 

Volvo VDS 

 Allison C-4 

 Caterpillar TO-2 

 MIL-L 2104 E ; MIL-L 46152 D 

MTU Typ 1
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
Класс вязкости
:
15W-40


Плотность при +15°C
:
0,88
г/см³
DIN 51757


Вязкость при +40°C
:
110
мм²/с
DIN 51562


Вязкость при +100°C
:
14,5
мм²/с
DIN 51562


Индекс вязкости

:
132


DIN SO 2909



Температура вспышки
:
236

°C
DIN ISO 2592


Температура застывания
:
-30

°C
DIN ISO 3016


Цвет по ASTM
:
3


DIN 51578


Зола, сульфатная
:
1,4

г/100г
DIN 51575


Коксуемость по Conradson
:
1,35

г/100г
DIN 51551


Щелочное число
:
10,9

мг KOH/г
DIN ISO 3771


Испаряемость
:
10,0

% мас.
DIN 51581 T2

СФЕРА

ПРИМЕНЕНИЯ
Универсальное масло для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и охлаждением нагнетаемого воздуха (LLK) и без него. Специально предназначено для работы в экстремальных условиях эксплуатации при больших интервалах смены масла.

ПРИМЕНЕНИЕ
Неукоснительно выполнять рекомендации производителей автомобилей и двигателей.
ПРЕДЛАГАЕМАЯ

ФАСОВКА
Nova Super HD-Motoröl



SAE 15W-40
1 l

Art.Nr. 1938



5 l

Art.Nr. 1939



20 l

Art.Nr. 1432



60 l

Art.Nr. 1418




205 l

Art.Nr. 1430

PI 04/06/05

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по ее применению не являются обязательными
[image: image2.png]LIQUIMOLY GNBH  Postfach 2820 Phone: +4g-Q731/1420-12  Servis Hatine: 08002322230
JergWiskndSi4 | DSODIS UM Fax . +49{07311142052  Tachnache Halne: 40-07 1142013
DEOET Umieh  wewlqumods  emai: nfo@icuimalyds





