[image: image1.png]RRODUIHINEORIIATION






Touring High Tech


Diesel Spezialöl SAE 15W-40

ОПИСАНИЕ
Touring High Tech Diesel Specialoil SAE 15W-40 – это высокоэффективное всесезонное моторное масло на основе минеральных базовых масел высочайшего качества. Имеет самый современный состав, предназначено специально для дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, с охлаждением нагнетаемого воздуха (LLK-интеркуллер) и без него. Высокое процентное содержание присадок обеспечивает оптимальное качество смазки в экстремальных условиях эксплуатации и при увеличенных интервалах смены масла.


СВОЙСТВА
- универсально применимо для бензиновых и дизельных двигателей

- отличные пусковые характеристики при холодном старте 


- хорошие смазывающие свойства и прекрасная защита от износа


- прекрасная устойчивость к старению и отличная вязкостная стабильность


- превосходные моющие и диспергирующие свойства


- пригодно для увеличенных интервалов смены масла


Спецификации и допуски:


API CF/CG-4   

 
ACEA B4-04/E2-96 Issue 5 


MB-Freigabe 228.3, 229.1 


MAN 271   


Allison C-4 


Caterpillar TO-2 


Mack EO-L 


MIL-L-2104 E 


Volvo VDS 


VW 501 01 (alt) und 505 00 


MTU Typ 2


ТЕХНИЧЕСКИЕ


ДАННЫЕ 
Класс вязкости SAE

: 15W-40


Плотность при +15°C
: 0,89

г/см³

DIN 51757


Вязкость при +40° C

: 108

мм²/с

DIN 51562


Вязкость при +100° C
: 14,0

мм²/с

DIN 51562


Индекс вязкости

: 130



DIN ISO 2909


Температура вспышки
:  +240

°C

DIN ISO 2592


Температура застывания
:  -30

°C

DIN ISO 3016

Цвет по ASTM

: 3



DIN 51578
СФЕРА 

ПРИМЕНЕНИЯ
Универсально применимо для всех дизельных двигателей с турбонаддувом и интеркуллером, а также без них и для бензиновых двигателей. Специально предназначено для работы в экстремальных условиях эксплуатации при увеличенных интервалах смены масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
Неукоснительно следуйте предписаниям производителей двигателей и автомобилей. 
ПРЕДЛАГАЕМАЯ

ФАСОВКА
THT Diesel Spezialöl SAE 15W-40
1 л

Art.Nr. 1936


5 л


Art.Nr. 1937


20 л


Art.Nr. 1071



60 л


Art.Nr. 1072



205 л 


Art.Nr. 1075

PI 07/03/06
Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по ее применению не являются обязательными.






[image: image2.png]LIQUIMOLY GNBH  Postfach 2820 Phone: +4g-Q731/1420-12  Servis Hatine: 08002322230
JergWiskndSi4 | DSODIS UM Fax . +49{07311142052  Tachnache Halne: 40-07 1142013
DEOET Umieh  wewlqumods  emai: nfo@icuimalyds





