[image: image1.png]RRODUIHINEORIIATION





Top Tec 4500 SAE 5W-30

ОПИСАНИЕ
Тор Tec 4 500 - это современное, малозольное легктекучее моторное масло  высшего класса для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях. Комбинация НС-синтетических базовых масел и самых современных присадок обеспечивает исключительную защиту от износа, снижение расхода топлива и отличное прокачивание по масляной системе. Полностью соответствует требованиям Ford, Jaguar, Madza и Mitsubishi самых последних лет выпуска. Защищает фильтр сажевых частиц Diesepartikelfilters (DPF). Top Tec 4500 также подходит для применения в легковых автомобилях эксплуатирующихся на газу (CNG/LPG).
СВОЙСТВА
- легкий запуск двигателя

- продлевает ресурс, обеспечивает отличную защиту от износа

- отлично прокачивается при низких температурах

- оптимальное давление при любых оборотах двигателя

- высокая стабильность к старению и окислению

- максимально экономит топливо за счет сниженной вязкости HTHS
- отличная чистота мотора

- протестировано и совместимо с катализаторами и турбонаддувом 

- заботится о максимальном ресурсе дизельного фильтра DPF
- оптимальная эффективность достигается только в чистом, несмешанном с аналогичными продуктами состоянии

  Допуски и спецификации:
ACEA C1-08

FORD WSS-M2C 934-B
JASO DL-1
LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для:

Mitsubishi 
  Mazda
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

Класс вязкости 

: 5W-30


DIN 51511
                                      Плотность при 15 °C                : 0,850 г/см3                            DIN 51757
Вязкость при   40 °C

: 53.5 мм²/с
  
DIN 51562

Вязкость при 100 °C

: 10 мм²/с

DIN 51562

Индекс вязкости

: 177


DIN ISO 2909
Температура вспышки             :  228       °C                  DIN ISO 2592
Температура застывания
: - 36 °C

DIN ISO 3016

Щелочное число

: 6 мг KOH/г 
             DIN ISO 3771

Вязкость HTHS

: > 2,9 м.Па.с

CEC CL-23

СФЕРА
ПРИМЕНЕНИЯ 
Для самых современных автомобилей, марок: Форд, Ягуар, Мазда и  Мицубиси. Подходит для двигателей с турбиной и\или катализатором..
ПРИМЕНЕНИЕ
Обращайте внимание на требования производителей автомобилей. Полная                          эффективность достигается только в чистом, несмешанном с аналогичными продуктами состоянии
ПРЕДЛАГАЕМАЯ
ФАСОВКА 

Top Tec 4500 5W-30

                                      1 л 
Арт.№: 3724
5 л 
Арт.№: 3729
20 л 
Арт.№: 3731
60 л 
Арт.№: 3732
205 л
Арт.№: 3733
Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по ее применению не являются обязательными.
[image: image2.png]LIQUIMOLY GNBH  Postfach 2820 Phone: +4g-Q731/1420-12  Servis Hatine: 08002322230
JergWiskndSi4 | DSODIS UM Fax . +49{07311142052  Tachnache Halne: 40-07 1142013
DEOET Umieh  wewlqumods  emai: nfo@icuimalyds





