[image: image1.png]RRODUIHINEORIIATION






Touring High Tech 
SAE 15W-40
ОПИСАНИЕ
Touring High Tech Motoroil SAE 15W-40 – это высокоэффективное масло для двигателей новейшей конструкции, изготовленное по самой современной технологии, предназначенное для эксплуатации в течение всего года. Специально подобранные базовые масла и высокое процентное содержание присадок обеспечивают оптимальное качество смазки в экстремальных условиях эксплуатации при больших интервалах смены масла.

СВОЙСТВА
Универсальность применения – для всех типов двигателей
Хорошая пусковая характеристика 

Высокая стабильность смазочного слоя и надежная защита от износа;

Малые потери на испарение;

Высокая стойкость к сдвигу и старению;

Отличная фильтруемость и диспергирующая способность;

Препятствует образованию черного шлама;

Смешиваемость со всеми товарными моторными маслами

Проверено на двигателях с катализатором.


Классификации и допуски:

ACEA A3-04/B4-04; E2-96 Issue 5

API SL/CF/CG-4

Allison C-4

Caterpillar TO-2

Mack EO-L 
Volvo VDS

MAN 271
MB-Freigabe 228.3; MB-Freigabe 229.1

MIL-L 2104 E
MTU Typ 2

VW 501.01 / 505.00
ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ 
Класс вязкости SAE

15W-40

Цвет, единицы ASTM

3

Плотность при 15 С

0,885 г/мл

Вязкость при   40 С

108 мм2/с

Вязкость при 100 С

14,5 мм2/с

Индекс вязкости

138

Tемпература вспышки

220 С

Температура застывания
-30 С

Зольность сульфатная             
1,4 г/100г

Коксуемость по Кондрадсону    
1,3 г/100 г

Щелочное число                         
11,5 мг КОН/г

Испаряемость по Ноак                
11%

ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ
Универсальное масло для двигателей, работающих на бензине и дизельном топливе (безнаддувочных двигателей и двигателей, работающих на дизельном топливе с газотурбинным наддувом). Специально предназначено для работы в экстремальных условиях эксплуатации при больших интервалах смены масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

Необходимо выполнять требования инструкций по эксплуатации, составленных производителями автомобилей и двигателей.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ
ФАСОВКА
High Tech SAE 15W-40
1 l

Art.Nr. 1934


4 l



Art.Nr. 1919



5 l



Art.Nr. 1935


20 l



Art.Nr. 1298



60 l



Art.Nr. 1296



205 l 



Art.Nr. 1240

PI 10/05/06

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.






[image: image2.png]LIQUIMOLY GNBH  Postfach 2820 Phone: +4g-Q731/1420-12  Servis Hatine: 08002322230
JergWiskndSi4 | DSODIS UM Fax . +49{07311142052  Tachnache Halne: 40-07 1142013
DEOET Umieh  wewlqumods  emai: nfo@icuimalyds





