[image: image1.png]RRODUIHINEORIIATION






Touring High Tech 
Super SHPD 


SAE 15W-40

ОПИСАНИЕ
Ультрасовременное моторное масло многоцелевого применения, разработанное для самого нового поколения моторов и предназначено специально для смешанного транспортного парка. 

Высококачественные базовые масла и новейшая технология присадок гарантируют достижение наивысшей производительности, а также замечательную защиту от износа при крайне длительных интервалах замены масла. Продукт испытан на совместимость с катализатором. Превосходно применим для двигателей  с турбонаддувом и без него.

СВОЙСТВА
-
для экстремально длительных интервалов замены масла

- наивысшая защита от износа 
· замечательная стабильность вязкости и защита против старения 
· превосходные детергентные и дисперсантные свойства 
· предотвращает «полировку и шлифовку» цилиндров
· для всех дизельных двигателей
· испытано и одобрено для двигателей с катализатором и турбонаддувом

Спецификации и допуски:

 API   SL/CI-4 

 ACEA   E7-04/B4-04/B3-04/A3-04 

 MAN  M3275 

 MB-Freigabe  228.3 

 Mack   EO-M Plus 

 Global   DHD-1 

 Volvo  VDS III
 MB   229.1 




MTU  Typ 2    

 Cummins   20072/20076/20077/20078  

John Deere JDQ 78A 

 ZF   TE-ML 07C 



Caterpillar ECF-2, ECF-1-a

 Renault   RVI RLD, RLD-2
ТЕХНИЧЕСКИЕ


ДАННЫЕ
Класс вязкости по SAE
:
15W-40


Плотность при +15°C
:
0,885
g/cm³
DIN 51757


Вязкость при  +40°C
:
104
mm²/s
DIN 51562


Вязкость при  +100°C
:
14,0
mm²/s
DIN 51562


Индекс вязкости
: 
136

DIN ISO 2909


Температура вспышки
:
+225
°C
DIN ISO 2592


Температура замерзания
:
-35
°C
DIN ISO 3016


Цвет по ASTM
:
 3,5

DIN 51578

СФЕРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ

Универсально применимо для современных дизельных двигателей, а также для смешанного парка транспортных средств.

ПРИМЕНЕНИЕ
При применении следует обратить внимание на предписания производителей двигателей и транспортных средств. Продукт может смешиваться со всеми стандартными видами масел, тем не менее дает наивысший результат в чистом, несмешанном виде.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ 


ФАСОВКА 
Touring High Tech Super SHPD Motoröl


SAE 15W-40

5 
л 
Арт.№ 1084 





20 
л
Арт.№ 1121 





60 
л
Арт.№ 1122 




205 
л 
Арт.№ 1088 

PI 01/09/03

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по ее применению не являются обязательными.

[image: image2.png]LIQUIMOLY GNBH  Postfach 2820 Phone: +4g-Q731/1420-12  Servis Hatine: 08002322230
JergWiskndSi4 | DSODIS UM Fax . +49{07311142052  Tachnache Halne: 40-07 1142013
DEOET Umieh  wewlqumods  emai: nfo@icuimalyds





